ООО «Фирма «Векам» (812) 716-62-12, E-mail: 7166212@mail.ru

Фитинги из ВЧШГ для труб ПВХ и ПЭ

Назначение: питьевое водоснабжение. Для труб: Ø 63-225мм Высокая технологичность прокладки и монтажа: Ручка для переноски Высокая скорость и простота монтажа (без сварки, без дополнительных устройств) Небольшие усилия стыковки при монтаже Простое усиление (без болтов) Допустимое угловое отклонение: 3º- усиленное соединение, 4º- не усиленное соединение Общие характеристики изделий: Корпус: ВЧШГ Покрытие: Эпоксидное - полиуретановое (катафорез), голубого цвета 70 мкм Прокладка: ЭПДМ Картинка Обозначение DE/DN PN Масса (кг) Колено раструбное УР 63 10-16 3,3 УР 90 10-16 5,22 УР 110 10-16 6,7 УР 160 10-16 11,69 УР 200 10-16 16,42 УР 225 10-16 19,4 Муфта Муфта 110 10-16 4,91 Муфта 160 10-16 8,02 Муфта 225 10-16 12,88 Отвод раструбный 45˚ ОР 45 63 10-16 3,07 ОР 45 90 10-16 4,88 ОР 45 110 10-16 6,4 ОР 45 160 10-16 9,8 ОР 45 200 10-16 13,26 ОР 45 225 10-16 16,01

Патрубок фланец-раструб ПФР 63х60 10-16 3,88 ПФР 90х80 10-16 5,44 ПФР 110х100 10-16 6,96 ПФР 160х150 10-16 11,22 ПФР 200х200 10 15,18 ПФР 225х200 10 16,38 Тройник раструб-фланец ТРФ 110х100 10-16 11,9 ТРФ 160х100 10-16 15,4 ТРФ 160х150 10-16 20,2 ТРФ 200х100 10-16 19,67 ТРФ 200х150 10-16 24,54 ТРФ 200х200 10-16 29,09 ТРФ 225х100 10-16 21,75 ТРФ 225х150 10-16 26,67 ТРФ 225х200 10-16 31,62 Усилительный контрфланец (без болтов) Ус.контрфл. 63 16 1,56 Ус.контрфл. 90 16 2,1 Ус.контрфл. 110 16 2,33 Ус.контрфл. 160 16 3,1 Ус.контрфл. 200 16 4,18 Ус.контрфл. ( 225 16 4,64